## Slide 1: Paper Review
-A comparative study of different features extracted from EIS in SoH for LIB-
2024.11.06
FD Team
ByeongSeong Jeong

## Slide 2
Objective
Overview
Experiments
Background
SoH Estimation Process
Result
Further Review
Conclusion
Appendix

## Slide 3
EIS Features 추출 방법에 따른 성능을 체계적으로 평가 및 분석하여 추정 정확도, 신뢰성, 효율성의 관점에서 비교

## Slide 4: 2. Overview
Current Situation
  LIB는 전기화학적 장치이기 때문에 환경 민감성, 필연적인 노화, 열 안전성 등의 문제 직면
  LIB의 효율적인 활용을 보장하기 위해서는 고급 배터리 관리 기술이 중요한 역할
Estimation State of LIB
  Estimation State : 배터리 관리 기술에서 매우 중요한 동시에 어려운 작업 중 하나로 전기적, 열적, 노화 특성 측면에서 상세한 정보 제공
  State of Heath(SoH) : 주로 배터리 용량과 임피던스에서 나타나며, 배터리의 노화 수준을 정량적으로 평가하기 위해 정의
  EIS : 중요한 배터리 정보를 포함하고 있어 배터리 관리 기술에서 중요한 역할

## Slide 5: 2. Overview
General EIS Feature extraction methods(from existing literature)
  Case 1 : Feature extracted from broadband EIS
    모든 주파수 지점에서의 임피던스 데이터를 활용하는 것(가장 직접적인 접근 방식)
  Case 2 : Feature extracted from model parameter
    ECM을 기반으로 하며, EIS data에서 model parameter를 얻은 후 ECM 요소()를 SoH 평가하는데 사용
  Case 3 : Feature extracted from fixed-frequency
    열화와 고정 주파수 임피던스 특징 사이 관계를 구축(더 실용적이고 구현이 용이한 접근 방식)

## Slide 6: 3. Experiments
Cell information
  Type : NCA Commercial LIB
  Model : INR18650-29E cylindrical Cell – Samsung SDI
  Number of Cell : 4
  Specification
    Capacity : 2.75Ah
    Voltage Range : 4.2V ~ 2.5V
Test Equipment
  Battery testing system : Chroma 17011
  EIS measuring system : TOYO TA500
  Thermal chamber

## Slide 7: 3. Experiments
Test information
  Capacity calibration
    Capacity : Charge
    Temperature : 25℃(socking time??)
    Cycle test : 4.2C CC(0.5C)CV(C/50) Charge – Rest 1.5hour – 2.5V CC(1C) Discharge
  Measurement EIS
    SoC : 50%
    Temperature : 25℃
    Current : 500mA(RMS)
    Frequency range : 10kHz ~ 10mHz
  Aging Test
    Temperature : 25℃, 35 ℃
    Cycle condition 1 : traditional cycling aging pattern
    Cycle condition 2 : New European Driving Cycle(NEDC, 13 NEDC cycles)

## Slide 8: 3. Experiments
Test Sequence
  Step 1
    Cell 1~4 Capacity calibration 수행
  Step 2
    Cell 1~4 EIS measurement 수행
  Step 3
    Cell 1(25℃), 3(35℃) : Aging Test 수행(traditional cycling aging pattern)
    Cell 2(25℃), 4(35℃) : Aging Test 수행(NEDC)
  Step 4 ~
    Cell 1, 3 : Step 3의 Discharging cycle 25회 마다 Step 1~2 수행
    Cell 2, 4 : Step 3의 Charging cycle 8회 마다 Step 1~2 수행

## Slide 9: 4. Methodologies
Description of EIS Model used
  ECM : adopted fractional-order ECM
  super-high frequency :
  intersection of the impedance and real axis : (전도 과정과 관련)
  Middle frequency : 2 arcs
    하나의 arc : 로 나타냄
      , (임피던스 계수), (차수)
  Low frequency : Warburg element(배터리 확산과 관련)
    단순화를 위해 CPE 참조
      , (임피던스 계수), (차수)
  Impedance of the adopted model
    ,

## Slide 10: 4. Methodologies
EIS Model application
  model identification : RelaxIS software(Impedance analysis)
    초고주파 영역 제외 시 전반적으로 적합한 결과(???)
  Parameter identification
    3 Resistance : high correlation with Capacity
    : maximum increasing rate
      LAM(NE), LLI가 주 열화 원인
      LLI : 리튬 이온 농도 감소 -> 화학 반응 속도 감소 -> 전하 전달 과정 어렵게 함

## Slide 11: 4. Methodologies
Gaussian Process Regression(GPR)
  Assumption of GPR
    Gaussian distribution을 따르는 Random variables의 집합
    Assumption : Real system process 에 대해 확률 분포가 Gaussian distribution 를 따름
  kernel function
    일반적으로 zero mean function과 covariance function을 parameterized kernel function으로 하여 두 point 간 유사성을 설명
    GPR Model 성능 향상을 위해 Matern 3/2 kernel function 사용(physical process에 더 적합한 함수)

## Slide 12: 4. Methodologies
Gaussian Process Regression(GPR)
  Prior distribution of observed output y
    ,
  Hyper-parameter
    상기 유도과정을 통해 GPR Hyper-parameter인 미지의 parameter
    최적화 가능

## Slide 13: 4. Methodologies
Gaussian Process Regression(GPR)
  observed output() and predicted output()
    Training set X와 동일한 Gaussian distribution을 공유하는 새로운 input 주어지는 경우 output 간 joint prior distribution
    상기 식 기반으로 예측 output posteriori distribution를 계산하여 도출 가능

## Slide 14: Appendix.
Fund