## Slide 1: Paper Review
-A comparative study of different features extracted from EIS in SoH for LIB-
2024.11.06
FD Team
ByeongSeong Jeong

## Slide 2
Objective
Overview
Experiments
Background
SoH Estimation Process
Result
Further Review
Conclusion
Appendix

## Slide 3
EIS 특징 추출 방법의 성능을 체계적으로 평가 및 분석하여 추정 정확도, 신뢰성, 효율성의 관점에서 비교

## Slide 4: 2. Overview
LIB는 전기화학적 장치이기 때문에 환경 민감성, 필연적인 노화, 열 안전성 등의 문제에 직면

## Slide 5: 3. Experiments
Cell information
  Type : NMC Commercial LIB
  Model : 21700 cylindrical Cell - LGM50
  Number of Cell : 25
  Specification
    Capacity : 5Ah
    Max Charge current : 0.7C-rate
    Max Discharge current : 1.5C-rate
Test Equipment
  Cycler : 10A Digatron Cycler (MCT10-6-192HD)
  EIS : IVIUM Multiplexer (MUX-64)
  Chamber : ESPEC(PL3J)
  Temperate control of the dielectric oil : Lauda circulation unit(RP245E)

## Slide 6: 3. Experiments
Test information
  Reference Performance Test(RPT)
    For each SOH condition, 5 cells were tested
    Measurement Energy Capacity
      Capacity : Discharge Energy Capacity
      Chamber : 25℃ 1hour socking
      Cycle test : 4.2C CC(C/3)CV(C/20) Charge – Rest 1hour – 2.5V CC(C/3) Discharge (=initial capacity measurement test)
    Measurement EIS
      dielectric oil : 4hour socking after control SoC
      Different SoC : 5%, 20%, 50%, 70%, 95% (high -> low)
      Temperature : 15℃, 25℃, 35℃
      Current : 250mA(AC)
      Frequency range : 10kHz ~ 10mHz
  Cyclic Aging Test (CAT)
    dielectric oil : conditioned to 25℃
    Cycle test : 4.2C CC(C/2)CV(C/20) Charge ~ 2.5V CC(1C) Discharge

## Slide 7: 3. Experiments
Test Sequence
  Step 1
    25개 셀 RPT 수행 -> 에너지 용량 및 EIS 측정
    5개 셀 이후 검증을 위해 보관
  Step 2
    20개 셀 SoH 95% 까지 CAT 수행
    5개 셀 RPT 수행 후 보관
  Step 3 ~
    2단계와 동일한 과정을 SoH 80% 까지 동일하게 진행
    SoH 80%에서 RPT 수행하는 5개 셀이 마지막 테스트

## Slide 8: 3. Experiments
Test and the Experimental setup configuration

## Slide 9: 4. Background
EIS
  Measurement : 4시간 후 10kHz ~ 10mHz 주파수로 EIS 측정
  Spectrum : X축(Z Real), Y축(Z Imaginary)로 Nyquist plot을 나타냄
  Equation
  EIS curve
    low frequency(10~100mHz) : diffusion processes
    low frequency(약 1Hz) : double-layer capacitance effect
    low frequency(500Hz 이상) : Ohmic Resistance(실수축과의 교차점)
  Data Set
    300개 이상의 Data Set 확보

## Slide 10: 4. Background
Machine learning Model
  Introduction of GPR(Gaussian processes Regression(GPR))
    Bayesian method based on Gaussian processes for non-parametric Regression
    non-parametric Bayesian
      현재 주어진 관측된 데이터를 기반으로 추정, 모수에 대한 분포 가정 X -> 작은 Data-Set에 적합
    예측의 불확실성 측정 가능
      관측 데이터 기반으로 예측값 및 확률 분포를 알기 때문에 불확실성 측정 가능
      Hyper-parameter tuning method : Bayesian optimization -> Gaussian process와 Bayesian이 연결되는 지점
[Bayesian Optimization 예시]

## Slide 11: 4. Background
Machine learning Model
  Validation Model
    Model 검증을 위해 Cross Validation
      데이터를 무작위로 k-fold로 split -> split 한 k 값 만큼 반복적으로 학습 및 검증하는 방법
      중간 미만 사이즈의 dataset에 주로 사용되는 방법
      반복 때마다 Fold n-1 만큼 학습, 나머지 1은 검증하는 방식
      Fold 수는 사용자가 정의(일반적으로 5)
      Fold 크기는 동일

## Slide 12: 4. Background
Machine learning Model
  Evaluation performance of Model
    Root Mean Squared Error(RMSE)
      제곱하기 때문에 1미만의 Error는 작아지고, 그 이상의 에러는 커짐(outlier에 민감)
      실제값보다 낮게, 높게 예측했는지 파악하기 어려움, Scale dependency
      평균 제곱근 오차 -> root로 인해 Error를 제곱해서 생기는 값의 왜곡이 감소, 동일한 단위 사용
    Mean Squared Error(MSE)
      평균 제곱 오차 SMSE의 제곱
    Mean Absolute Error(MAE)
      outlier가 많은 경우 주로 사용 , 실제값보다 낮게 또는 높게 예측했는지 파악하기 어려움, Scale dependency
      평균 절대 오차
    R-Squared
      , SSE : 제곱 오차 , TSE : 모든 output의 평균에 대한 총 제곱합
      실제값의 분산 대비 예측값의 분산 비율로 얼마나 잘 예측했는지 척도 -> 1에 가까울 수록 좋은 모델

## Slide 13: 5. SoH Estimation Process
2 Case of GPR Model
  input에 따라 SoH Estimation Performance를 분석하기 위해 2가지 Model 이용
  Case 1
    SoC, Temperature 외 EIS 모든 데이터를 input으로 사용
  Case 2
    EIS 에서 추출한 특성만을 input으로 사용 : 주파수, 실수부, 허수부
    Feature information
      F1 : 최고 주파수 지점
      F2 : 최소 Real Z 값의 지점
      F3 : 최저 주파수 지점(F7-F3 사이 기울기 Warburg 임피던스의 기울기와 관련)
      F4 : 영점 교차 지점(셀의 DC 저항과 관련)
      F5 : local peak 지점(R_ct(전하 전달 임피던스)와 관련)
      F6 : F4-F5 사이 local 최저 지점(SEI 형성의 가능성과 관련)
      F7 : F3-F5 사이 local 최저 지점(Diffusion으로의 전환점)

## Slide 14: 5. SoH Estimation Process
Correlation analysis between Features and Target
  Method : Pearson correlation analysis
  Correlation coefficients : 0~1 사이 값으로, 1에 가까울수록 강한 상관관계, 0에 가까울수록 반대
  임피던스 실수부가 모든 주파수에 대해 높은 상관관계 (paper)
    F3, F5, F6, F7의 경우 0.4 미만으로 약한 상관관계이나 왜 높다고 했는지 의문
  임피던스 허수부는 모든 주파수에 대해 낮은 상관관계
Check Significance by P-value
  상관관계가 유의한지 확인하기 위해 P-value 계산
  P-value : 0.1 이하일 때 상관관계가 유의미함을 나타냄
  모든 Feature에 대해 0.1미만이므로 모든 상관관계의 유의성 확인
Case 1은 여러 조건에서의 전체 EIS 데이터를 모델에 사용 -> 모델의 특성으로 간주하지 않음

## Slide 15: 6. Result
Estimation Result of both models
  Figure a : 예측값과 관측값의 분포
  Figure b : 완벽한 예측과 비교한 예측값과 관측값의 위치
  Evaluation of 2 Case
    Case1이 대부분의 지표에서 우수
    Run time 측면에서 수배 차이 -> complexity of training 너무 높음

## Slide 16: 7. Further Review
Sensitivity and robustness to noise
  Model 개발 시 EIS Measurement 관련 noise에 대한 이해 필요
    주요 노이즈는 SoC와 온도 측정
  Noise analysis methodology
    Data split : Training 80%, Test 20%
    adding an uncertainty : noise data to Test data - 각 온도 및 SoC에 대해 최대 10%의 Gaussian Distribution 추가
    Optimized hyper-parameter를 변경 X -> 새로운 data에 대해 검증
    Iteration : 40
    Noise level : 0% -> 10%(step : 0.5%)

## Slide 17: 7. Further Review
Sensitivity and robustness to noise
  Result
    R Square : 0.9 이상일 때 최대 8.2% Noise
    RMSE : 1.5 이하일 때 최대 7.8% Noise
    따라서, 최대 7.8% Noise까지 Model performance 보장 가능

## Slide 18: 7. Further Review
Sensitivity and robustness to noise
  테스트 장비 또한 EIS 데이터의 특성에 상당한 영향 존재
    Multiplexer 데이터로 훈련된 모델 + 대체 장비인 Gamry(DC 및 임피던스 분석기) 새로운 data set에 대해 검증
    Experiment : 5개의 셀 25’℃에서 각 SoC 조건 별로 EIS Test 진행
    실험 신뢰도 수준의 차이 및 모델 예측 성능의 영향 평가
  Result
    Nyquist plot : 주로 고주파(L성분 영역) 부분에서 차이가 두드러지게 나타남

## Slide 19: 7. Further Review
Sensitivity and robustness to noise
  Result
    Case 1 : 5개 조건에 대한 평균 예측 오류 2.9%, RMSE 1.59%(원본 RMSE 1.1096%)
    Case 2 : 5개 조건에 대한 평균 예측 오류 4.25%, RMSE 1.91%(원본 RMSE 1.1096%)
    Case1이 Test 장비 변화에 더 Robust한 것으로 나타남
      학습 과정에서 더 많은 정보를 training 하기 때문

## Slide 20: 7. Further Review
SoC and temperature contributions
  characterization of second-life LIB
    셀 온도, SoC, 노화 이력, 초기 사용 조건, 보관 조건 등 다양한 요인의 영향을 받는 복잡한 과정
    모든 요인을 측정하고 정량화 -> 비현실적
    SoC와 온도가 SoH 예측 정확도에 미치는 기여도를 정량화
  Re-Training
    전체 예측 변수를 사용하여 Model training 후 예측 변수 제외하여 Model re-training
  Result
    전체 예측 변수 포함한 Model performance 가장 우수
    온도와 SoC는 모델 성능에 중요한 역할
    SoC가 온도보다 모델 성능에 더 큰 기여
Variables | RMAE | R-Square
온도 제외 | 12.84% ↑ | 0.77 ↓
SoC 제외 | 19.96% ↑ | 1.0 ↓
모두 제외 | 22.21% ↑ | 1.5 ↓

## Slide 21: 8. Conclusion
EIS Test를 기반으로 셀 임피던스를 고려하고, 셀 간 변화, 충전 상태(SoC), 온도, 불확실성 요소를 통합하여 SoH 예측
ML Model 구축 방법론과 불확실성 및 견고성 분석을 위한 접근법을 제시한 점에서 리튬 이온 배터리 SoH 예측의 중요한 혁신을 제공
SoH와 실험 장비의 측정 노이즈에 따른 EIS 특성 간의 관계를 규명, 모델 구축 방법과 불확실성 및 견고성 분석을 위한 접근법을 제시
  LIB SoH 예측의 중요한 혁신을 제공

## Slide 22: Appendix.
Fundamentals of the GPR
  주어진 입력 에 대해 평균 함수 와 공분산 함수 로 확률 분포 함수 생성
    Probability Distribution Function Equation
    E : expected value
    : kernel function라고도 하며 관련 입력의 유사성을 통해 실제 응답과 예측 값 간의 연관성 포착

## Slide 23: Appendix.
Fundamentals of the GPR
  회귀 과정에서 output의 사전 분포(prior distribution of the output)
    , 분포 함수
    평균은 0으로 설정 -> 계산의 단순화를 위함
  Predicted output 와 prior output 결합 확률 분포(joint prior distribution)
    Training , Test , Predicted output , prior output
    훈련 및 테스트 데이터가 동일한 gaussian 분포를 따른다고 가정

## Slide 24: Appendix.
Fundamentals of the GPR
  커널 함수 신중하게 선택, hyperparameter 최적화 필요(Model의 성능 보장)
    보통 음의 로그우도 함수 를 최소화하는 방식
    Gradient descent(경사 하강법) 또는 heuristic 접근 방식으로 진행됨
    conditional distribution equation : ,

## Slide 25: Appendix.
Distribution of the Prediction Error for Performance of model in different condition
  Max Prediction Error Median
    Case 1 : SoC 20%, Temperature 15℃
    Case 2 : SoC 5%, Temperature 35℃
  Min Prediction Error Median
    Case 1 : SoC 50%, Temperature 35℃
    Case 2 : SoC 70%, Temperature 25℃
  Performance of Model
    일반적으로 중간 범위의 SoC, Temperature에서 더 좋은 성능

## Slide 26: Appendix.
Distribution of the Prediction Error
  sdf